ОПИСАНИЕ	LM 750 Kompressorenoil 40 – синтетическое компрессорное масло на основе триэфиров, отвечающее всем требованиям и спецификациям основных производителей компрессорной техники. Обладает высокой температурой самовоспламенения, отличной устойчивостью к окислению и обеспечивает надежное смазывание.

СВОЙСТВА	- высокая стабильность к окислению

- оптимальное смазывание при различных режимах эксплуатации

- минимальное образование отложений в процессе эксплуатации

- очень низкая склонность к пенообразованию

- оптимальная защита от коррозии

- значительно увеличен срок службы масла и, таким образом, уменьшено количество регламентных работ по обслуживанию

- соответствует требованиям наиболее известных производителей компрессорной техники

- подходит для компрессоров дыхательных аппаратов и установок

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ	Основа	: триэфиры

Плотность при 15°C	: 0,96 г/см³

Класс вязкости SAE	: 40

ISO VG	: 150

Температура вспышки	: 270°C

Температура застывания	: - 41°C

Температура

самовоспламенения	: 420°C

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначено для использования в винтовых и ротационных компрессорах. Специально предназначено для оборудования, в котором применение минеральных компрессорных масел не обеспечивает необходимых характеристик.

ПРИМЕНЕНИЕ	Рекомендации по первой заливки масла

Перед использованием компрессорного масла LM 750 рекомендуется сделать следующие операции:

- слить минеральное масло пока оно еще горячее

- очистить масляный фильтр или заменить его

- залить свежее компрессорное масло LM 750

- после примерно 100 работы очищают масляный фильтр или меняют его. При сильном загрязнении постоянно контролируют состояние масляного фильтра.

- следующую замену масла производят согласно регламентным срокам смены

- доливку следует производить только маслом LM 750

Все пластмассовые изделия, которые могут вступать в контакт с маслом должны быть проверены на совместимость с ним.

Необходимо строго соблюдать рекомендации производителей компрессорной техники.

ФАСОВКА

LM 750 Kompressorenoil 40	1 л	канистра		Артикул 4413

5 л	канистра		Артикул 4414

10 л	канистра		Артикул 4419

195 л	бочка		Артикул 4416

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

# Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de